Muro cortina sistema stick con tapetas con protección al fuego EI60

Suministro y colocación de sistema WICTEC 50 FP de WICONA para fachada ligera compuesta de montantes y travesaños de anchura 50mm, de …….. mm de profundidad en montante y …… mm de profundidad en travesaño. Con perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6060 reciclado con un contenido mínimo del 75% proveniente de chatarra posconsumo de la marca Hydro CIRCAL (*) con emisiones certificadas de CO2 inferiores a 2,3 kg por kg de aluminio, de calidad anodizable según norma EN UNE 38-337 y temple T66 (que dota de una significativa mayor resistencia mecánica a los perfiles frente al estándar del mercado T5). Sistema con certificado Cradle to Cradle Silver y EPD (DAP). El espesor medio de la pared del perfil de aluminio es de 2.3 mm. Ancho visto de perfiles, tanto interiores como exteriores, de 50mm. Cantos rectos en montantes y travesaños, para que puedan enrasarse por su cara interior para el encuentro continuo con suelos y/o falsos techos.

Sistema de protección al fuego de clase resistente EI60 ensayada según las normas EN 1634/EN 13501 y DIN 4102 / DIN EN 13501-2 Correspondientes a los requerimientos de protección frente al fuego con relleno transparente y resistente por un periodo de 60 min.

Dimensionado de los perfiles montante y travesaño para soportar la carga de viento y peso propio con una flecha máxima inferior según EN 13830 de la luz entre apoyos (viento) o 3mm (peso propio). El fachadista aportará cálculos de la inercia necesaria según proyecto según CTE Documento Básico SE_AE.

Aislamiento térmico mediante perfil intermedio de rotura de puente térmico, según la normativa UNE-EN 10077 o DIN 4108.

Travesaños fresados en los extremos para atornillar frontalmente sobre los montantes. Tornillos de acero inoxidable de alta resistencia, tipo A2, para evitar par galvánico. Relleno interior de cámaras con bandas de fibro-silicato resistente al fuego, de protección al fuego. Protección interior de superficies con juntas intumescentes de silicato sódico.

Conexiones entre montantes verticales mediante mechas de aluminio que encajan en el tubular del montante. Se garantizará la estanqueidad de la unión vertical entre montantes mediante piezas de unión. Juntas de acristalamiento interiores y exteriores en EPDM resistente a los rayos UVA y agentes atmosféricos. Evacuación de aguas de infiltración por cascada a través del montante, utilizando gárgolas de drenaje para alturas superiores a 20 mts.

Sistema testado bajo norma UNE-EN 13830, exigible para el marcado CE.

Prestaciones alcanzadas en banco de ensayos de organismo notificado*:

Permeabilidad al aire según norma EN 12152 /153		    Clase AE

Estanquidad al agua según norma EN 121154 / 155		    Clase RE 1200

Resistencia a presión de viento según norma EN 12179/ 13116  +2000 / -3200 Pa

Test de seguridad 						               +3000 / -4800 Pa

Uf= 									    1.2 W/m2K

Resistencia al impacto 						    Clase E5/I5

*Ensayo de referencia 3.2 x 3.6 m (HxL) R10-09-02

Acristalamiento formado por (ver ficha técnica del fabricante de vidrio)………………………………………………

Tratamiento superficial:

- Anodizado, capa anódica de (15 ,20 o 25) …micras en color…..realizado en ciclo continuo de desengrase, lavado y oxidación controlado por la marca Qualanod según el sello EWAA-EURAS que asegura el espesor de la capa anódica y la permanencia del color y uniformidad de envejecimiento.

- Lacado, color……..realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tratamiento de protección a la corrosión “SEA-SIDE” calidad marina, secado y termolacado con polvo de poliéster en aplicación electrostática y posterior cocción según el sello de calidad QUALICOAT en espesor comprendido entre 60 y 120 micras.

Fijación a estructura mediante anclajes en aluminio o acero (debidamente aislado para evitar el par galvánico) de regulación tridimensional, justificados por el instalador según los requerimientos específicos de proyecto. La puesta en obra se realizará con elementos de aislamiento térmico y acústico adecuados a los requisitos. Se dispondrá de membranas permeables para evitar la aparición de humedades, etc.

Incluido parte proporcional de tornillería, sellados y remates a obra.

(*) Aluminio Hydro CIRCAL

La carpintería utiliza Hydro CIRCAL, aluminio reciclado con un mínimo del 75% de su material proveniente de chatarra posconsumo. La chatarra posconsumo es aquel aluminio proveniente del reciclado de productos que han terminado su ciclo de vida útil.

Este elevado porcentaje de posconsumo reduce drásticamente la huella de carbono de la producción de aluminio a una media de 2.3 Kg de CO2 por kg de aluminio, mientras que la media del aluminio primario utilizado en Europa es de 8.6 Kg de CO2 por Kg de aluminio.

EUROPEAN ALUMINIUM Environmental Profile Report 2018

https://european-aluminium.eu/wp-content/uploads/2022/10/european-aluminium-environmental-profile-report-2018-executive-summary.pdf