Muro cortina sistema stick con presores integrados

Suministro y colocación de sistema WICTEC 50 con presores integrados de WICONA para fachada ligera compuesto por módulos de dimensiones de ……x……. con perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6060 reciclado con un contenido mínimo del 75% proveniente de chatarra posconsumo de la marca Hydro CIRCAL (*) con emisiones certificadas de CO2 inferiores a 2,3 kg por kg de aluminio, de calidad anodizable según norma EN UNE 38-337 y temple T66 (que dota de una significativa mayor resistencia mecánica a los perfiles frente al estándar del mercado T5). Sistema con certificado Cradle to Cradle Silver y EPD (DAP). El espesor medio de la pared del perfil de aluminio es de 2.3 mm.

Estructura autoportante compuesta por montantes y travesaños dimensionados según cálculo estático de acorde con las necesidades específicas de la obra respondiendo a los requerimientos del CTE, bajo criterios UNE EN 13830. El canto de estos perfiles es de 50mm y la profundidad se adapta a los requerimientos de carga. WICTEC 50 con presores integrados utiliza un sistema de presor lineal en aluminio para fijar los rellenos bien sean de vidrio o panel con tornillería inox. Estos presores a su vez hacen la función de tapeta exterior, con una estética parecida al vidrio estructural, pero evitando la necesidad de mantenimiento de los sellados, homologación técnica y supervisión de la producción. Es decir, siguiendo la construcción estándar de WICTEC 50 con tapetas. Los presores integrados pueden sobresalir 4mm del vidrio o pueden quedar enrasados mediante un decalado del vidrio.

La fijación entre el doble acristalamiento se realiza mediante juntas EPDM calidad marina. La estanqueidad se consigue mediante una junta interior EPDM calidad marina fijada a estructura y contra la que se presiona el vidrio a través del presor en los 4 lados. Drenaje por evacuación en cascada mediante gárgolas de evacuación que equilibran las presiones de las cámaras interiores. Unión montante-travesaño mediante tornillería inox especialmente concebida para adaptarse a la ranura del montante y antivuelcos automáticos que permiten el ensamblaje frontal. Rotura de puente térmico mediante poliamidas de ABS con centrador de atornillado. Calzos de acristalamiento reforzados según necesidades de cargas permanentes. Todo el sistema cumple con los requerimientos exigidas en la UNE EN 13830.

En caso de inclusión de ventanas, está será el modelo WICLINE 90 SG de perfil oculto desde el exterior, proyectante italiana o de apertura paralela con sistema de fijación de los vidrios mediante sellado de silicona estructural con certificado ETA-12/0551. Disponen de compases regulables en acero inoxidable dimensionados en función de las medidas de la ventana, fijados con remaches roscables y tornillería inox. La estanqueidad se hace mediante juntas vulcanizadas que garantizan la unión en los extremos en EPDM calidad marina. La rotura de puente térmico se garantiza mediante perfiles complementarios en ABS. Posibilidad de apertura manual mediante cierre multipuntos y manilla de cuadradillo o mediante apertura motorizada.

Prestaciones alcanzadas en banco de ensayos de organismo notificado*:

Permeabilidad al aire según norma EN 12152 /153		       	 Clase AE

Estanqueidad al agua según norma EN 121154 / 155 		 Clase RE 1200

Resistencia a presión de viento según norma EN 12179/ 13116	 Clase2000/-3200 Pa

Test de seguridad							 3000/-4800 Pa

Uf desde 								0.65 W/m2K

Resistencia al impacto 						Clase E5/I5

*Ensayo de referencia 3.2 x 3.6 m (HxL) R10-09-02

Según UNE-EN 13830

Acristalamiento formado por (ver ficha técnica del fabricante de vidrio)……………………………………………… Con capacidad de acristalar vidrios de hasta 63 mm de espesor y con pesos de hasta 713 kg.

Tratamiento superficial:

- Anodizado, capa  anódica de (15 ,20 o 25) …micras en color…..realizado en ciclo continuo de desengrase, lavado y oxidación controlado por la marca Qualanod según el sello EWAA-EURAS que asegura el espesor de la capa anódica y la permanencia del color y uniformidad de envejecimiento.

- Lacado, color……..realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tratamiento de protección a la corrosión “SEA-SIDE” calidad marina, secado y termolacado con polvo de poliéster en aplicación electrostática y posterior cocción según el sello de calidad QUALICOAT en espesor comprendido entre 60 y 120 micras.

Fijación a estructura mediante anclajes en aluminio o acero (debidamente aislado para evitar el par galvánico) de regulación tridimensional, justificados por el instalador según los requerimientos específicos de proyecto. La puesta en obra se realizará con elementos de aislamiento térmico y acústico adecuados a los requisitos. Se dispondrá de membranas permeables para evitar la aparición de humedades, etc. Incluido parte proporcional de tornillería, sellados y remates a obra.

(*) Aluminio Hydro CIRCAL

La carpintería utiliza Hydro CIRCAL, aluminio reciclado con un mínimo del 75% de su material proveniente de chatarra posconsumo. La chatarra posconsumo es aquel aluminio proveniente del reciclado de productos que han terminado su ciclo de vida útil.

Este elevado porcentaje de posconsumo reduce drásticamente la huella de carbono de la producción de aluminio a una media de 2.3 Kg de CO2 por kg de aluminio, mientras que la media del aluminio primario utilizado en Europa es de 8.6 Kg de CO2 por Kg de aluminio.

EUROPEAN ALUMINIUM Environmental Profile Report 2018

https://european-aluminium.eu/wp-content/uploads/2022/10/european-aluminium-environmental-profile-report-2018-executive-summary.pdf