Muro cortina con silicona estructural

Suministro y colocación de sistema WICTEC 50 SG de WICONA para fachada ligera compuesto por módulos de dimensiones de ……x……. con perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6060 reciclado con un contenido mínimo del 75% proveniente de chatarra posconsumo de la marca Hydro CIRCAL (*) con emisiones certificadas de CO2 inferiores a 2,3 kg por kg de aluminio, de calidad anodizable según norma EN UNE 38-337 y temple T66 (que dota de una significativa mayor resistencia mecánica a los perfiles frente al estándar del mercado T5). Sistema con certificado Cradle to Cradle Bronze y EPD (DAP).

Estructura autoportante compuesta por montantes y travesaños dimensionados según cálculo estático de acuerdo con las necesidades específicas de la obra, respondiendo a los requerimientos del CTE DB SE-AE. El canto de estos perfiles es de 50mm y sólo se ven desde el interior. El espesor medio de la pared del perfil es de 2.3 mm.

El sistema WICTEC 50 SG utiliza un sistema de levas que penetra entre los dos vidrios para fijar directamente a estructura el panel, a través de perfil específico cumpliendo con la Normativa Europea ETAG N 002 “Guideline for European Technical Approval of Structural Sealant Glazing Systems”: Approval: ETA-12/0551.

El intercalario del doble acristalamiento está decalado hacia el interior y permite colocar un perfil en forma de U perimetralmente sobre la cara exterior del vidrio interior.

La fijación entre el doble acristalamiento se realiza mediante sellado de silicona estructural horizontalmente. La estanqueidad se consigue mediante una junta interior EPDM calidad marina fijada a estructura y contra la que se presiona el vidrio a través de las levas colocadas puntualmente en los 4 lados. La llaga entre paneles de acristalamiento se cierra con un sellado resistente a rayos UVA y compatible con la silicona de doble acristalamiento, sobre un fondo de junta de silicona propia del sistema y que confiere el puente térmico a la fachada. La medida de la llaga es de 22 mm. Drenaje mediante gárgolas de evacuación que equilibran las presiones de las cámaras interiores. Todo el sistema cumple con las normas exigidas en la UNE EN 13830.

En caso de inclusión de ventanas, está será el modelo WICLINE 90 SG de perfil oculto desde el exterior, proyectante italiana o de apertura paralela con sistema de fijación de los vidrios mediante sellado de silicona estructural con certificado ETA-12/0551. Disponen de compases regulables en acero inoxidable dimensionados en función de las medidas de la ventana, fijados con remaches roscables y tornillería inox. La estanqueidad se hace mediante juntas vulcanizadas que garantizan la unión en los extremos en EPDM calidad marina. La rotura de puente térmico se garantiza mediante perfiles complementarios en ABS. Posibilidad de apertura manual mediante cierre multipuntos y manilla de cuadradillo o mediante apertura motorizada.

Prestaciones alcanzadas en banco de ensayos de organismo notificado*:

Permeabilidad al aire según norma EN 12152 /153		       	Clase AE

Estanquidad al agua según norma EN 121154 / 155		Clase RE 750

Resistencia a presión de viento según norma EN 12179/ 13116	Clase 2000 Pa

Test de seguridad 							±3000 Pa

Uf= 									1.5 W/m2K

Resistencia al impacto 						Clase E5/I5

*Ensayo de referencia 3.2 x 3.6 m (HxL) R10-09-02

Según UNE-EN 13830

Acristalamiento formado por ………………………………………………

Tratamiento superficial:

- Anodizado, capa  anódica de (15 ,20 o 25) …micras en color…..realizado en ciclo continuo de desengrase, lavado y oxidación controlado por la marca Qualanod según el sello EWAA-EURAS que asegura el espesor de la capa anódica y la permanencia del color y uniformidad de envejecimiento.

- Lacado, color……..realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tratamiento de protección a la corrosión “SEA-SIDE” calidad marina, secado y termolacado con polvo de poliéster en aplicación electrostática y posterior cocción según el sello de calidad QUALICOAT en espesor comprendido entre 60 y 120 micras.

Incluido parte proporcional de tornillería, anclajes, sellados y remates a obra.

(*) Aluminio Hydro CIRCAL

La carpintería utiliza Hydro CIRCAL, aluminio reciclado con un mínimo del 75% de su material proveniente de chatarra posconsumo. La chatarra posconsumo es aquel aluminio proveniente del reciclado de productos que han terminado su ciclo de vida útil.

Este elevado porcentaje de posconsumo reduce drásticamente la huella de carbono de la producción de aluminio a una media de 2.3 Kg de CO2 por kg de aluminio, mientras que la media del aluminio primario utilizado en Europa es de 8.6 Kg de CO2 por Kg de aluminio.

EUROPEAN ALUMINIUM Environmental Profile Report 2018

https://european-aluminium.eu/wp-content/uploads/2022/10/european-aluminium-environmental-profile-report-2018-executive-summary.pdf