Muro cortina o fachada

Suministro y colocación de sistema WICTEC 60 de WICONA para fachada ligera compuesto por módulos de dimensiones de ……x……. con perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6060 con un contenido mínimo del 75% de aluminio reciclado proveniente de chatarra posconsumo, Hydro CIRCAL (*) con emisiones certificadas de CO2 inferiores a 2,3 kg por kg de aluminio, de calidad anodizable según norma EN UNE 38-337 y temple T66 (que dota de una significativa mayor resistencia mecánica a los perfiles frente al estándar del mercado T5). Sistema con certificado Cradle to Cradle Silver y EPD (DAP).

Estructura autoportante compuesta por montantes y travesaños dimensionados según cálculo estático de acuerdo con las necesidades específicas de la obra respondiendo a los requerimientos del CTE, bajo criterios UNE EN 13830. El canto de estos perfiles es de 60 mm y la profundidad se adapta a los requerimientos de carga. El espesor medio de la pared del perfil es de 2.3 mm.

WICTEC 60 utiliza un sistema de presor lineal en aluminio para fijar los rellenos bien sean de vidrio o panel con tornillería inox. Tapeta exterior en aluminio de diferentes fondos y diseños según detalles de proyecto. La fijación entre el doble acristalamiento se realiza mediante juntas EPDM calidad marina. La estanquidad se consigue mediante una junta interior EPDM calidad marina fijada a estructura y contra la que se presiona el vidrio a través del presor en los 4 lados. Drenaje por evacuación en cascada mediante gárgolas de evacuación que equilibran las presiones de las cámaras interiores. Unión montante-travesaño mediante tornillería inox especialmente concebida para adaptarse a la ranura del montante y antivuelcos automáticos que permiten el ensamblaje frontal. Rotura de puente térmico mediante poliamidas de ABS con centrador de atornillado. Calzos de acristalamiento reforzados según necesidades de cargas permanentes. Todo el sistema cumple con los requerimientos exigidas en la UNE EN 13830.

En caso de inclusión de ventanas, está será el modelo WICLINE 90 SG de perfil oculto desde el exterior, de apertura italiana o paralela, con sistema de fijación de los vidrios mediante sellado de silicona estructural con certificado ETA-12/0551. Disponen de compases regulables en acero inoxidable dimensionados en función de las medidas de la ventana, fijados con remaches roscables y tornillería inox. La estanqueidad se hace mediante juntas vulcanizadas que garantizan la unión en los extremos en EPDM calidad marina. La rotura de puente térmico se garantiza mediante perfiles complementarios en ABS. Apertura manual mediante cierre multipuntos y manilla de cuadradillo. Opción de motorización.

Prestaciones alcanzadas en banco de ensayos de organismo notificado*:

Permeabilidad al aire según norma EN 12152 /153		       	       Clase AE

Estanquidad al agua según norma EN 121154 / 155		       Clase RE 1200

Resistencia a presión de viento según norma EN 12179/ 13116	       2000/ -3200 Pa

Test de seguridad 							       3000/ -4800 Pa

Uf desde 								       1.2 W/m2K

Resistencia al impacto 						       Clase E5/I5

*Ensayo de referencia 3.2 x 3.6 m (HxL) R10-09-02

Según UNE-EN 13830

Acristalamiento formado por (ver ficha técnica del fabricante de vidrio)……………………………………………… Con capacidad de acristalar vidrios de hasta 51 mm de espesor y con pesos de hasta 407 kg.

Tratamiento superficial:

- Anodizado, capa  anódica de (15 ,20 o 25) …micras en color…..realizado en ciclo continuo de desengrase, lavado y oxidación controlado por la marca Qualanod según el sello EWAA-EURAS que asegura el espesor de la capa anódica y la permanencia del color y uniformidad de envejecimiento.

- Lacado, color……..realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tratamiento de protección a la corrosión “SEA-SIDE” calidad marina, secado y termolacado con polvo de poliéster en aplicación electrostática y posterior cocción según el sello de calidad QUALICOAT en espesor comprendido entre 60 y 120 micras.

Fijación a estructura mediante anclajes en aluminio o acero (debidamente aislado para evitar el par galvánico) de regulación tridimensional, justificados por el instalador según los requerimientos específicos de proyecto. La puesta en obra se realizará con elementos de aislamiento térmico y acústico adecuados a los requisitos. Se dispondrá de membranas permeables para evitar la aparición de humedades, etc.

Incluido parte proporcional de tornillería, sellados y remates a obra.

(*) Aluminio Hydro CIRCAL

La carpintería utiliza Hydro CIRCAL, aluminio reciclado con un mínimo del 75% de su material proveniente de chatarra posconsumo. La chatarra posconsumo es aquel aluminio proveniente del reciclado de productos que han terminado su ciclo de vida útil.

Este elevado porcentaje de posconsumo reduce drásticamente la huella de carbono de la producción de aluminio a una media de 2.3 Kg de CO2 por kg de aluminio, mientras que la media del aluminio primario utilizado en Europa es de 8.6 Kg de CO2 por Kg de aluminio.

EUROPEAN ALUMINIUM Environmental Profile Report 2018

https://european-aluminium.eu/wp-content/uploads/2022/10/european-aluminium-environmental-profile-report-2018-executive-summary.pdf