Barandilla de vidrio integrada en carpintería

Suministro y colocación de barandilla integrada en carpintería WICLIFE Balcony de WICONA, con perfiles de aluminio extruido en aleación AW-6060 de la marca Hydro REDUXA, con emisiones certificadas de CO2 inferiores a 4,0 kg de CO2 por kg de aluminio, de calidad anodizable según norma EN UNE 38-337 y temple T66 (que dota de una significativa mayor resistencia mecánica a los perfiles frente al estándar del mercado T5). El espesor medio de la pared del perfil de aluminio es de 1.8 mm. Se trata de un diseño para la arquitectura contemporánea que proporciona seguridad sin barrera visual. Medidas de barandilla ……………………………… mm (a confirmar en obra), ………….Uds.

El Sistema consta de, un perfil base porta vidrio, un perfil de junquillo, con 2 opciones disponibles según el grosor de acristalamiento, un kit con 4 tapones superiores e inferiores para la barandilla, incluyendo 2 calzos puntuales sobre los que apoya el vidrio, 16 tornillos para la fijación de los tapones (disponibles 2 opciones según el grosor de acristalamiento) y 4 juntas EPDM para fijar el vidrio. Opcionalmente se pueden incluir embellecedores de los tapones superiores y perfil cubrecantos del vidrio.

Posibilidad de instalar sobre carpintería o directamente a obra. Tres espesores de vidrio laminado posibles 6+6.4 mm, 8+8.4 mm y 10+10.4 mm, según el ancho de barandilla necesario.

Materiales:

- Los perfiles son de aluminio extruido Hydro REDUXA, aleación AW-6060 T66. Hydro REDUXA es un aluminio primario de baja huella de carbono, de hasta 4 kg CO2/ kg de aluminio producido.

- Los tapones de remate superior e inferior son de aluminio AW-6060 T6. Se pueden lacar en mismo acabado que los perfiles.

- Juntas en EPDM.

- Los embellecedores opcionales de los tapones son de Zamak.

Prestaciones alcanzadas en banco de ensayos de organismo notificado:

El sistema de barandilla ha sido ensayado por un organismo externo certificado según los métodos definidos en la norma UNE 85237:1991 y se ha verificado para varias tipologías de vidrios que se ajusta a los requisitos establecidos por el apdo. 3.2 del DB SE-AE del CTE para categorías de uso donde se exige un soporte de 1,6 kN/m en la parte superior.

Además, se ha comprobado el cumplimiento de las especificaciones del Eurocódigo 1 según EN 1991- 1-1:2003/AC:2010 para aquellos países de la Unión Europea que no dispongan de normativa propia para edificación.

• Ensayo estático horizontal hacia el exterior.

• Ensayo estático horizontal hacia el interior.

• Ensayo estático vertical.

• Ensayo dinámico de cuerpo blando de grandes dimensiones.

• Ensayo dinámico de cuerpo duro.

• Ensayo de seguridad.

Tratamiento superficial:

- Anodizado, capa anódica de (15 ,20 o 25) …micras en color…..realizado en ciclo continuo de desengrase, lavado y oxidación controlado por la marca Qualanod según el sello EWAA-EURAS que asegura el espesor de la capa anódica y la permanencia del color y uniformidad de envejecimiento.

- Lacado, color……..realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tratamiento de protección a la corrosión “SEA-SIDE” calidad marina, secado y termolacado con polvo de poliéster en aplicación electrostática y posterior cocción según el sello de calidad QUALICOAT en espesor comprendido entre 60 y 120 micras.