Sistema de ventana de hoja doble y protección solar integrada

Suministro y colocación de ventana o balconera abisagrada WICLINE 115 de WICONA, con perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6060 reciclado con un contenido mínimo del 75% proveniente de chatarra posconsumo de la marca Hydro CIRCAL (*) con emisiones certificadas de CO2 inferiores a 2,3 kg por kg de aluminio, de calidad anodizable según norma EN UNE 38-337 y temple T66 (que dota de una significativa mayor resistencia mecánica a los perfiles frente al estándar del mercado T5). Sistema con certificado Cradle to Cradle nivel Plata y con EPD (DAP). El espesor medio de la pared del perfil de aluminio es de 1.8 mm. Medidas de hueco ……………………………… mm (a confirmar en obra), ………….Uds.

La ventana WICLINE 115 está compuesta por marco perimetral multicámara de 115 mm de módulo. Profundidad total de construcción del sistema de perfiles: 125 o 135 mm, alojando una doble hoja con posibilidad de incorporar persiana motorizada registrable entre ambas hojas, y la hoja de 75 mm. Sistema de ensamblaje e inyectado en esquinas mediante escuadras de aluminio de alta rigidez, patente WICONA. Estanqueidad por un sistema de doble junta de EPDM calidad marina. La junta central es continua en su perímetro. Todos los drenajes en los marcos y travesaños pueden ser ocultos (sin deflector visible).

Rotura de puente térmico por perfiles de poliamida en fibra de vidrio reforzado conformando cámaras intermedias, con sistema de poliamidas bajo emisivas ETC Intelligence®. Con resistencia al calor hasta 200ºC durante 15 minutos. Seguridad en el ensamblaje de la rotura, realizada en la planta de extrusión de los perfiles bajo norma NF 252.

Tipos de configuración: practicable, oscilobatiente, batiente y apertura lógica (Cremona con llave, para permitir el oscilo para ventilación y bloquear la apertura practicable). Opción de herraje visto u oculto. Pesos de hoja de hasta 160 kg con herraje visto y 200 kg en oculto. Herraje de cierre, con ensayo corrosión ambiente salino clase 5.

La ventana estará fijada mediante tornillería de acero inoxidable sobre premarco …………...

Acristalamiento formado por luna exterior …….., cámara ………….y luna interior …………………………. Con las siguientes características: Ug= ………. W/m2K y Rw=…….(-……..;-…………..). Con capacidad de acristalar vidrios de hasta 58 mm de espesor, hasta 100 mm en fijos.

Prestaciones alcanzadas en banco de ensayos de organismo notificado*:

Permeabilidad al aire según normas EN 12207 / 1026          	Clase 4

Estanqueidad al agua según normas EN 12208 / 1027        	Clase E1050

Resistencia al viento según normas EN 12210 /12211          	Clase C5/B5

* Según DIN-EN 14351-1:2006+A1:2010. Ventana de 1230 x 1480 mm (BxH).

Prestaciones térmicas

Valor Uw hasta 0.73 W/(m²K), para ventana 1230x1480mm con triple vidrio, según norma EN ISO 10077-1. Valor Uf hasta 0.95 W/(m²K).

Prestaciones acústicas

Atenuación acústica hasta 50 (-1, -4) dB, según norma EN ISO 717-1. Con construcción de vidrio en la hoja externa: 10VSG-SI y construcción de vidrio en la hoja principal: 8VSG-SI / 12/4/12 / 8VSG-SI (insonorización valor del cristal: 46 dB).

Tratamiento superficial:

- Anodizado, capa anódica de (15 ,20 o 25) …micras en color…..realizado en ciclo continuo de desengrase, lavado y oxidación controlado por la marca Qualanod según el sello EWAA-EURAS que asegura el espesor de la capa anódica y la permanencia del color y uniformidad de envejecimiento.

- Lacado, color……..realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tratamiento de protección a la corrosión “SEA-SIDE” calidad marina, secado y termolacado con polvo de poliéster en aplicación electrostática y posterior cocción según el sello de calidad QUALICOAT en espesor comprendido entre 60 y 120 micras.

Incluido parte proporcional de tornillería en acero inoxidable, anclajes de regulación tridimensional en acero inoxidable o galvanizado en caliente, sellados, aislamiento térmico con lana de roca mineral, butilos y remates a obra (según detalles de proyecto).

(*) Aluminio Hydro CIRCAL

La carpintería utiliza Hydro CIRCAL, aluminio reciclado con un mínimo del 75% de su material proveniente de chatarra posconsumo. La chatarra posconsumo es aquel aluminio proveniente del reciclado de productos que han terminado su ciclo de vida útil.

Este elevado porcentaje de posconsumo reduce drásticamente la huella de carbono de la producción de aluminio a una media de 2.3 Kg de CO2 por kg de aluminio, mientras que la media del aluminio primario utilizado en Europa es de 8.6 Kg de CO2 por Kg de aluminio.

EUROPEAN ALUMINIUM Environmental Profile Report 2018

https://european-aluminium.eu/wp-content/uploads/2022/10/european-aluminium-environmental-profile-report-2018-executive-summary.pdf