Sistema de protección solar en estructura independiente

Suministro y colocación de sistema WICSOLAIRE de WICONA, con perfiles de aluminio extruido en aleación EN AW-6060 de la marca Hydro REDUXA, con emisiones certificadas de CO2 inferiores a 4.0 kg por kg de aluminio, de calidad anodizable según norma EN UNE 38-337 y temple T66 (que dota de una significativa mayor resistencia mecánica a los perfiles frente al estándar del mercado T5). Sistema con certificado EPD (DAP). Medidas de estructura ……………………………… mm (a confirmar en obra).

La reducción del factor solar es un elemento clave para el confort térmico y el ahorro de energía al reducir el exceso de calor a causa de la radiación solar WICSOLAIRE es un sistema que posee elementos de estructura para fijar las lamas tanto a elementos de obra como al muro cortina WICTEC. Los perfiles de lama tienen distintas profundidades (desde 100 a 600 mm), formas (rectangulares o elípticas) y espesores (de 1.4 a 1.8 mm) según las solicitaciones mecánicas que se requiera.

Aplicaciones:

. Lamas horizontales sobre estructura vertical

. Lamas verticales sobre estructura horizontal

. Lamas en voladizo

Las lamas pueden ser fijas (0º, 15º, 30º, 45º o 60º) o móviles (manual o motorizada,

lamas de 180 a 270 mm)

Característica específica:

Todas las aplicaciones han sido calculadas. Existe un manual con ábacos de utilización en función de cargas de viento, nieve y dimensión entre apoyos.

Tratamiento superficial:

- Anodizado, capa anódica de (15, 20 o 25) …micras en color…..realizado en ciclo continuo de desengrase, lavado y oxidación controlado por la marca Qualanod según el sello EWAA-EURAS que asegura el espesor de la capa anódica y la permanencia del color y uniformidad de envejecimiento.

- Lacado, color……..realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tratamiento de protección a la corrosión “SEA-SIDE” calidad marina, secado y termolacado con polvo de poliéster en aplicación electrostática y posterior cocción según el sello de calidad QUALICOAT en espesor comprendido entre 60 y 120 micras.