Sistema de protección solar integrado en muro cortina

Suministro y colocación de sistema WICSOLAIRE de WICONA, con perfiles de aluminio extruido en aleación EN AW-6060 de la marca Hydro REDUXA, con emisiones certificadas de CO2 inferiores a 4.0 kg por kg de aluminio, de calidad anodizable según norma EN UNE 38-337 y temple T66 (que dota de una significativa mayor resistencia mecánica a los perfiles frente al estándar del mercado T5). Sistema con certificado EPD (DAP). Medidas de estructura ……………………………… mm (a confirmar en obra).

WICSOLAIRE integrado en muro cortina es un perfecto elemento de cierre y protección de la fachada, de estética vanguardista y de gran facilidad de montaje y puesta en obra. Los perfiles de lama tienen una profundidad de 200 mm, diseño recto y espesor de 1.8 mm.

Anclaje:

Clipado de las lamas en sentido horizontal sobre perfil de aluminio extruido de 168.5mm, una unidad de lama por módulo. Montaje del conjunto sobre rastrel de 40 x 40 mm, colocado en sentido vertical.

Característica específica:

Permite crear elementos de ocultación de maquinaria en azotea, cierres ventilados en escaleras, zona de tendederos de ropa, protecciones solares o decoración de muros ciegos.

Tratamiento superficial:

- Anodizado, capa anódica de (15, 20 o 25) …micras en color…..realizado en ciclo continuo de desengrase, lavado y oxidación controlado por la marca Qualanod según el sello EWAA-EURAS que asegura el espesor de la capa anódica y la permanencia del color y uniformidad de envejecimiento.

- Lacado, color……..realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tratamiento de protección a la corrosión “SEA-SIDE” calidad marina, secado y termolacado con polvo de poliéster en aplicación electrostática y posterior cocción según el sello de calidad QUALICOAT en espesor comprendido entre 60 y 120 micras.