Puerta WICSTYLE 77 FP de rotura de puente térmico y protección al fuego

Suministro y colocación de puerta WICSTYLE 77 FP de WICONA, con resistencia al fuego nivel …...(EI30 / EI60)…, con perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6060 reciclado con un contenido mínimo del 75% proveniente de chatarra posconsumo de la marca Hydro CIRCAL (*) con emisiones certificadas de CO2 inferiores a 2,3 kg por kg de aluminio, de calidad anodizable según norma EN UNE 38-337 y temple T66 (que dota de una significativa mayor resistencia mecánica a los perfiles frente al estándar del mercado T5). Sistema con certificado Cradle to Cradle Bronze y EPD (DAP). El espesor medio de la pared del perfil de aluminio es de 1.8 mm. Medidas de hueco ……………………………… mm (a confirmar en obra), ………….Uds. con apertura…(interior/exterior)… .

Perfiles de marco y hoja WICSTYLE 77 FP con doble rotura de puente térmico en marco, unidos entre si mediante barretas de poliamida reforzadas con fibra de vidrio, resistentes al calor por encima de 200ºC/ 15 min, siendo ensamblado el sistema en la planta de extrusión, garantizando los esfuerzos a los que son sometidos los perfiles componentes bajo la norma NF 252, sin existir deslizamiento entre perfiles, a la vez que independizan térmicamente las caras exterior e interior del perfil.

Marco y hoja coplanar con sistema de cinco cámaras de módulo 77mm. Relleno interior de cámaras con bandas de fibro-silicato resistente al fuego, de protección al fuego. Protección interior de superficies con juntas intumescentes de silicato sódico.

Uniones de marco, realizadas con escuadras de aluminio inyectadas con cola bicomponente WICPRO 2 a base de poliuretano adhesivo para sellado estanco y securizado de ingletes.

Acristalamiento marca………… compuesto por vidrio trasparente, que protege contra el calor radiante con comportamiento de integridad y aislamiento. Compuesto por vidrios multilaminares con capas intumescentes que reaccionan con el fuego formando un escudo aislante opaco, siendo las clasificaciones de aislamiento ...EI30/EI60... . El posicionamiento correcto del acristalamiento se consigue por medio de los precalzos de sistema, montados sobre piezas de acero con junta intumescente y calzos puntuales que evitan el contacto entre vidrio y el perfil metálico. La fijación de los vidrios se realiza mediante junquillos interiores clipados de seguridad, con cámara interior, relleno de banda de fibrosilicato y junta intumescente. Juntas de acristalamiento al exterior e interior de EPDM enrasadas con perfiles. La instalación de los vidrios necesariamente debe ser realizada y supervisada por el mismo industrial, siendo este responsable de la unidad completa de aluminio/vidrio. Todos los componentes del cerramiento deben ser los utilizados en el ensayo tipo realizado por el fabricante. Acristalamiento hasta 49 mm y pesos de hoja de hasta 260 kg.

Sellado interior entre perfil y obra mediante productos de poliuretano expansible cortafuego y posterior remate perimetral interior con chapa plegada de aluminio de 1,5 mm, adaptada a cada unidad de obra. Sellados interiores mediante cordón de silicona cortafuego intumescente.

Remate y sellado perimetral exterior formado por solape adaptado al perfil de cerco y doble cordón de sellado continuo de silicona neutra con alta resistencia a agentes atmosféricos y alto módulo de elasticidad.

La unidad será fabricada siguiendo los planos técnicos y recomendaciones aportadas por WICONA, el elaborador/instalador deberá estar en posesión, y aportar la documentación necesaria para cumplir la fabricación según la Norma ISO9001 y la documentación para el marcado y sellado de calidad CE de la unidad terminada en obra.

Para su utilización como salida de emergencia se utilizan accesorios (frenos, manillas, cerraduras…) que cumplen con la norma EN 179 y EN 1125. Posibilidad de cierre de seguridad al robo clasificación RC3. Contactor según requisito del sistema de control.

Herrajes de Cierre: maneta interior / exterior, cerradura multipuntos, cierra-puertas aparente y, bombín. Para puerta de dos hojas pasadores para la hoja pasiva. Para las salidas emergencia barra antipánico inox.

Prestaciones alcanzadas en banco de ensayos de organismo notificado*:

Permeabilidad al aire según normas EN 12207 / 1026          	Clase 4

Estanqueidad al agua según normas EN 12208 / 1027        	Clase 6A

Resistencia al viento según normas EN 12210 /12211          	Clase C3/B3

Resistencia a la efracción según norma EN1627			Hasta RC3

* Según DIN-EN 14351-1:2006+A1:2010.

Tratamiento superficial:

- Anodizado, capa anódica de (15 ,20 o 25) …micras en color…..realizado en ciclo continuo de desengrase, lavado y oxidación controlado por la marca Qualanod según el sello EWAA-EURAS que asegura el espesor de la capa anódica y la permanencia del color y uniformidad de envejecimiento.

- Lacado, color……..realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tratamiento de protección a la corrosión “SEA-SIDE” calidad marina, secado y termolacado con polvo de poliéster en aplicación electrostática y posterior cocción según el sello de calidad QUALICOAT en espesor comprendido entre 60 y 120 micras.

Incluido parte proporcional de tornillería en acero inoxidable, anclajes de regulación tridimensional en acero inoxidable o galvanizado en caliente, sellados, aislamiento térmico con lana de roca mineral, butilos y remates a obra (según detalles de proyecto).

(*) Aluminio Hydro CIRCAL

La carpintería utiliza Hydro CIRCAL, aluminio reciclado con un mínimo del 75% de su material proveniente de chatarra posconsumo. La chatarra posconsumo es aquel aluminio proveniente del reciclado de productos que han terminado su ciclo de vida útil.

Este elevado porcentaje de posconsumo reduce drásticamente la huella de carbono de la producción de aluminio a una media de 2.3 Kg de CO2 por kg de aluminio, mientras que la media del aluminio primario utilizado en Europa es de 8.6 Kg de CO2 por Kg de aluminio.

EUROPEAN ALUMINIUM Environmental Profile Report 2018

https://european-aluminium.eu/wp-content/uploads/2022/10/european-aluminium-environmental-profile-report-2018-executive-summary.pdf