Practicable deslizante WICSLIDE 150 PS con rotura de puente térmico

Suministro y colocación de balconera practicable deslizante WICSLIDE 150 PS de WICONA, con perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6060 reciclado con un contenido mínimo del 75% proveniente de chatarra posconsumo de la marca Hydro CIRCAL (*) con emisiones certificadas de CO2 inferiores a 2,3 kg por kg de aluminio, de calidad anodizable según norma EN UNE 38-337 y temple T66 (que dota de una significativa mayor resistencia mecánica a los perfiles frente al estándar del mercado T5). Sistema con certificado EPD (DAP). El espesor medio de la pared del perfil de aluminio es de 1.6 mm. Medidas de hueco ……………………………… mm (a confirmar en obra), ………….Uds.

El marco tiene una profundidad de 150 mm y la hoja tiene una profundidad de 72.5 mm en el perfil base y hasta 133 mm en el perfil de mayor inercia. Los perfiles de marco de aluminio están provistos de doble rotura de puente térmico (en la zona de hoja deslizante y en la zona de acristalamiento fijo) y los perfiles de marco tienen una rotura de puente térmico, realizadas con varillas de poliamida 6.6 reforzadas al 25% con fibra de vidrio y fijadas a los perfiles de aluminio según proceso industrial auditado en nuestra planta de extrusión.

La estanqueidad se consigue por un sistema de cierre multipunto (patentado) que presiona las juntas de EPDM de calidad marina entre el marco y la hoja al cerrar, y las libera de la compresión y del rozamiento al abrir y deslizar la hoja

WICSLIDE 150 PS combina la estanqueidad que se consigue con un cierre a presión con el ahorro de espacio útil al deslizar en lugar de girar sobre un eje.

WICSLIDE 150 PS tiene 3 posiciones de cierre:

- Cerrado, actúa como una ventana o balconera practicable por compresión de juntas con permeabilidad A4.

- Ventilación, mantiene la hoja cerrada pero separada del marco suficientemente para que circule el aire, pero manteniendo una permeabilidad A1.

- Abierta, gracias a su sistema de cierre patentado permite deslizar una hoja de hasta 300 kg separándola unos milímetros del marco y eliminando cualquier fricción de las juntas.

WICSLIDE 150 PS se puede utilizar con hoja vista o con hoja oculta por el marco, vista desde el exterior.

Acristalamiento formado por luna exterior …….., cámara ………….y luna interior …………………………. Con las siguientes características: Ug= ………. W/m2K y Rw=…….(-……..;-…………..). Con capacidad de acristalar vidrios de hasta 52 mm mediante junquillos rectos a corte recto y juntas en EPDM enrasadas con perfil.

Prestaciones alcanzadas en banco de ensayos de organismo notificado:

Permeabilidad al aire según normas   EN 12207 / 1026		Clase A4

Estanquidad al agua según normas    EN 12208 / 1027		Clase E1200

Resistencia al viento según normas    EN 12210 /12211   		Clase C3

Fuerza de maniobra							Clase 1

Resistencia mecánica 						Clase 4

Durabilidad 								Clase 3

Resistencia a la efracción 						Hasta RC2

*Ensayo según DIN EN 14351-1

Atenuación acústica:

RW (C; Ctr) 45 (-2; -5) dB

*Ensayo de referencia con acristalamiento 88.2 Si/10/66.2 Si.

Transmitancia térmica:

Transmitancias Uw (UH) hasta 1.00 W/m2K

(con Ug:0.7 W/m2K de triple vidrio, ensayo de referencia de 1 hoja y un fijo 2700 de alto x 4000 mm de largo).

Tratamiento superficial:

- Anodizado, capa anódica de (15 ,20 o 25) …micras en color…..realizado en ciclo continuo de desengrase, lavado y oxidación controlado por la marca Qualanod según el sello EWAA-EURAS que asegura el espesor de la capa anódica y la permanencia del color y uniformidad de envejecimiento.

- Lacado, color……..realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tratamiento de protección a la corrosión “SEA-SIDE” calidad marina, secado y termolacado con polvo de poliéster en aplicación electrostática y posterior cocción según el sello de calidad QUALICOAT en espesor comprendido entre 60 y 120 micras.

(*) Aluminio Hydro CIRCAL

La carpintería utiliza Hydro CIRCAL, aluminio reciclado con un mínimo del 75% de su material proveniente de chatarra posconsumo. La chatarra posconsumo es aquel aluminio proveniente del reciclado de productos que han terminado su ciclo de vida útil.

Este elevado porcentaje de posconsumo reduce drásticamente la huella de carbono de la producción de aluminio a una media de 2.3 Kg de CO2 por kg de aluminio, mientras que la media del aluminio primario utilizado en Europa es de 8.6 Kg de CO2 por Kg de aluminio.

EUROPEAN ALUMINIUM Environmental Profile Report 2018

https://european-aluminium.eu/wp-content/uploads/2022/10/european-aluminium-environmental-profile-report-2018-executive-summary.pdf