Corredera replegable WICSLIDE 75 FD con rotura de puente térmico

Suministro y colocación de corredera replegable WICSLIDE 75 FD de WICONA, de ….… hojas, con perfiles de aluminio extruido de aleación AW-6060 reciclado con un contenido mínimo del 75% proveniente de chatarra posconsumo de la marca Hydro CIRCAL (*) con emisiones certificadas de CO2 inferiores a 2,3 kg por kg de aluminio, de calidad anodizable según norma EN UNE 38-337 y temple T66 (que dota de una significativa mayor resistencia mecánica a los perfiles frente al estándar del mercado T5). Sistema con certificado EPD (DAP). El espesor medio de la pared de aluminio es de 2 mm. para los perfiles estándar y de 3mm en pared exterior para los perfiles reforzados (para alturas superiores a 2800 mm). Medidas de hueco ……………………………… mm (a confirmar en obra), ………….Uds.

El marco y hoja tienen una profundidad de 75 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico realizada con varillas de poliamida PA 6.6 reforzadas al 25% con fibra de vidrio, formando 3 cámaras de aislamiento y fijadas a los perfiles de aluminio según proceso industrial con sello NF 252 auditado en nuestras plantas de extrusión.

Estanqueidad entre hojas por un sistema de doble junta tubular de EPDM calidad marina. La entrega horizontal de las hojas con el marco combina una junta EPDM a compresión y una felpa de fricción con fin-sil de refuerzo.

Puerta y hojas son coplanarias. Las puertas se repliegan con un sistema de rodamiento sobre raíles de acero inoxidable en el travesaño de marco inferior.

El sistema WICSLIDE 75 FD permite cerrar huecos desde 3 hojas hasta un máximo de 10 hojas (5 por cada lado), con un abanico de aplicaciones entre medio (3, 4, 5, 6, 8 ó 10 hojas). Cada hoja puede alcanzar un máximo de 1200 mm de ancho, permitiendo cerrar huecos de hasta 12 metros de luz.

WICSLIDE 75FD tiene un diseño muy cuidado mostrando un canto negro totalmente homogéneo cuando las hojas están abiertas y replegadas. Incluyendo todos los accesorios vistos. Para facilitar el movimiento de las hojas, la bisagra intermedia puede llevar un tirador incorporado. El sistema permite abrir las hojas hacia el interior o hacia el exterior.

Acristalamiento formado por luna exterior …….., cámara ………….y luna interior …………………………. con las siguientes características: Ug= ………. W/m2K y Rw=…….(-……..;-…………..). Con capacidad de acristalar vidrios de hasta 60 mm mediante junquillos rectos a corte recto y juntas en EPDM enrasadas con perfil. Peso máximo por hoja 150 kg.

Prestaciones alcanzadas en banco de ensayos de organismo notificado*:

Permeabilidad al aire según normas EN 12207 / 1026          	Clase 4

Estanqueidad al agua según normas EN 12208 / 1027        	Clase E750

Resistencia al viento según normas EN 12210 /12211          	Clase C3/B3

* Según DIN-EN 14351-1:2006+A1:2010. Ventana de 1230 x 1480 mm (BxH).

Prestaciones térmicas

Valor Ud de 1.5 W/(m²K), con Ug de 1.1 W/(m²K), para dimensiones de 3773 x 3148 mm (b x h).

Prestaciones acústicas

Atenuación acústica hasta 43 dB, según norma EN ISO 717-1.

Tratamiento superficial:

- Anodizado, capa anódica de (15 ,20 o 25) …micras en color…..realizado en ciclo continuo de desengrase, lavado y oxidación controlado por la marca Qualanod según el sello EWAA-EURAS que asegura el espesor de la capa anódica y la permanencia del color y uniformidad de envejecimiento.

- Lacado, color……..realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza, lavado, tratamiento de protección a la corrosión “SEA-SIDE” calidad marina, secado y termolacado con polvo de poliéster en aplicación electrostática y posterior cocción según el sello de calidad QUALICOAT en espesor comprendido entre 60 y 120 micras.

(*) Aluminio Hydro CIRCAL

La carpintería utiliza Hydro CIRCAL, aluminio reciclado con un mínimo del 75% de su material proveniente de chatarra posconsumo. La chatarra posconsumo es aquel aluminio proveniente del reciclado de productos que han terminado su ciclo de vida útil.

Este elevado porcentaje de posconsumo reduce drásticamente la huella de carbono de la producción de aluminio a una media de 2.3 Kg de CO2 por kg de aluminio, mientras que la media del aluminio primario utilizado en Europa es de 8.6 Kg de CO2 por Kg de aluminio.

EUROPEAN ALUMINIUM Environmental Profile Report 2018

https://european-aluminium.eu/wp-content/uploads/2022/10/european-aluminium-environmental-profile-report-2018-executive-summary.pdf